晋江市市场监督管理局皮鞋、休闲鞋产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

在企业或流通领域的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：抽取样品数为3双，其中检验样品2双，备用样品1双。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法按以下标准检验：

QB/T 1002-2015  《皮鞋》

QB/T 2955-2017  《休闲鞋》

2.1 皮鞋检验项目见表1。

表1　皮鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015中5.5.4 | 1、 屈挠处鞋底厚度＞25mm不考核； 2、 刚性鞋底不考核； 3、 跟高大于70mm不考核； |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015中5.5.5 | 须注明测试部位为实心/发泡材料 |
| 3 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015中5.5.1 | 1、粘缝、缝制鞋不考核 2、不适合测帮底剥离强度的改测鞋帮拉出强度； 3、两个项目只测一项 |
|  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017中5.4.4 |  |
| 4 | 衬里和內垫 耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015中5.5.9 | 白色材料不考核 |
| 5 | 游离或可部分 水解的甲醛 | QB/T 1002-2015中5.6.2 | / |
| 6 | 可分解有害 芳香胺染料 | QB/T 1002-2015中5.6.1 | / |

2.2 休闲鞋检验项目见表2。

表2　休闲鞋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2955-2017中5.4.1 | 1、 屈挠处鞋底厚度＞25mm不考核； 2、 刚性鞋底不考核； |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 2955-2017中5.4.2 | 须注明测试部位为实心/发泡材料 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2955-2017中5.4.3 | 1、粘缝、缝制鞋不考核 2、不适合测帮底剥离强度的改测鞋帮拉出强度； 3、两个项目只测一项 |
|  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017中5.4.4 |  |
| 4 | 衬里和內垫 摩擦色牢度 | QB/T 2955-2017中5.4.8 | 白色材料不考核 |
| 5 | 游离或可部分 水解的甲醛 | QB/T 2955-2017中5.5.2 | / |
| 6 | 可分解有害 芳香胺染料 | QB/T 2955-2017中5.5.1 | / |

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 1002-2015  《皮鞋》

QB/T 2955-2017  《休闲鞋》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。